# LAUREX RUSSIA

телефон: 2279487

м.тел. 8 (926) 1812642

EMail: info@laurex.ru

Сайт: http://www.laurex.org

Жидкий пластик.

Высокотехнологичная полимерная Акриловая водная краска на основе ультратонких пигментов и дисперсий.

Предназначена для окрашивания всех типов деревянных и минеральных поверхностей (дерево, ДСП, ДВП, МДФ, фанера, кирпич, минеральная наклонная кровля и другие поверхности, кроме полов). Применяется как для наружных, так и интерьерных работ. Данным типом краски можно окрашивать окна, оконные рамы, двери, все типы обоев и гипсокартона, батареи и бытовые приборы отопления. Устойчива к многократному мытью с применением, как синтетических моющих средств, так и хлорных и других неабразивных обеззараживающих средств на водной основе.

Покрытие обладает высокими эксплуатационными свойствами:

- водостойкость (не менее48 часов постоянного контакта с водой без изменений)

- светостойкость (не желтеет в процессе эксплуатации)

- высокоукрывистость (расход краски 160 г/м2)

- тонкодисперсная

- после высыхания образует ровную глянцевую поверхность с шелковистым блеском

- высокая адгезия ко многим типам поверхностей, а также эластичность пленки

- устойчива к ультрафиолету, атмосферным осадкам, перепадам температур

- защищает конструктивные материалы от контакта с влагой

- высокая светоотражающая способность

- срок службы 10-15 лет

| Цвет | Супер-белый по утвержденному контрольному образцу цвета |
| --- | --- |
| Внешний вид покрытия | После высыхания краска должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, в зависимости от степени блеска поверхности | 45-57 |
| Степень перетира по прибору «Клин», мкм, н/б | 15 |
| Плотность краски, г/см 3 | 1,22-1,28 |
| Укрывистость высушенной пленки, г/м2, н/б | 80 |
| Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 6 мм) при температуре (20±0,5)°С, с | 90 - 220 |
| Расход краски до полного укрытия, г/м2 | 160 |
| Время высыхания до степени 3 (до отлипа) при температуре (20±2)°С, ч, н/б | 1 |
| Повторное нанесение через, ч | 1,5 |
| Минимальная температуре нанесения, °С | + 10 |
| Смываемость пленки краски, г/м2., н/б | 0,5 |
| Стойкость пленки к стат. воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, н/м | 48 |
| Колеровка | Универсальными и водно-дисперсионными колеровочными пастами |
| Нанесение | кисть, валик, краскопульт |
| Очистка инструмента | Вода |

Применение: Наносить на сухую чистую обеспыленную поверхность кистью валиком или краскопультом. При необходимости грунтовать поверхность грунтовками «Акрилит».

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям ТУ грунтовки по дереву серии «Акрилит» и краски Жидкий пластик при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Меры предосторожности: Водно-дисперсионные грунтовки и краски пожаровзрывобезопасны и не требуют специальных мер защиты.

При работе необходимо соблюдать общие санитарные правила, проветривать помещение, избегая сквозняков. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

Краску транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°С.

Утилизировать б/у тару как бытовые отходы.

Состав: акриловая дисперсия, титановый пигмент, наполнители, специальные добавки, вода.